**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**SPODNIE**

**Ubranie powinno być wykonane z tkaniny zasadniczej - Klopman (Indestructible) o gramaturze 245g/m2 o splocie Twill 2x1 Z, wykończenie niemnące. Nici granatowe, wzmocnienia kolan, łokci, spodni. Spodnie ogrodniczki muszą posiadać podwójne taśmy odblaskowe o szerokości 5cm na nogawkach. Ubranie musi spełniać wymagania norm PN-EN ISO 13688:2013.**

**Znakowanie ubrania powinno być przytwierdzone trwale i zawierać: nazwę, znak, lub cechy rozpoznawcze producenta, rozmiar, datę produkcji, instrukcję prania lub czyszczenia. CE kat I. Do oferty należy dołączyć Oeko TEX, ISO producenta i świadectwo kontroli jakości tkaniny wystawione przez producenta, deklarację zgodności, oraz kartę katalogową produktu.**

**BLUZA**

**Prosty krój ze szwami bocznymi**

**Dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu**

**czesana strona wewnętrzna**

**65 % bawełna**

**35 % poliester**

**40 °C**

**320 g/m²**